С.В.Нартов МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД АКУСТОЭМИССИОННЫМ МЕТОДОМ // Геология и полезные ископаемые Восточной Сибири: Сб. науч.тр. - Иркутск, 1991.- С. 44-45.

С.В.Нартов

ИЗК СО АН СССР

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД АКУСТОЭМИССИОННЫМ МЕТОДОМ

Известно, что процесс разрушения различных материалов имеет общие черты в большом диапазоне масштабных уровней. Поэтому многие природные явления (в том числе и землетрясения), связанные с деструкцией горных пород, можно изучать в лабораторных условиях с помощью моделирования. Основанием для проведения подобных экспериментов служит идентичность причин и механизмов процесса разрушения в нагруженных лабораторных образцах, при горных ударах и землетрясениях. Деформация и разрушение независимо от размеров нагружаемого объекта происходит путем образования трещин сдвига или отрыва. При этом выделяется энергия, часть которой представляет собой акустические импульсы различной частоты интенсивности и амплитуды, прямо зависящие от размеров образующихся нарушений и степени нагружения. В случае с образцом это будет называться акустической эмиссией (АЭ), а о горными ударами или землетрясениями - сейсмическим излучением.

Моделирование сейсмического процесса проводилось на оборудовании ИМИ в г.Фрунзе методами тензометрии и АЭ. Для работы готовились цилиндрические образцы (с соотношением диаметра к высоте 1:2) различных пород с залеченными отрывными и сколовыми трещинами. Заготовки разрушали в условиях одноосного сжатия с применением механического обжима или без него, а также в камерах высокого давления в условиях всестороннего сжатия. Частотный диапазон регистрации AЭ составлял 3-2000 кГц, что позволяло фиксировать трещины с линейными размерами 0,1 мм периодичностью до 0,01 с.

Всего было проведено пять групп испытаний. В частности, в серии экспериментов над монолитными образцами с концентраторами были получены следующие результаты. На всех диаграммах "нагрузка-перемещение" выделяются три характерных участка деформирования. На первом отражено увеличение модуля упругости Е - процесс уплотнения породы и закрытие дефектов, на втором происходит квазиупругое деформирование при постоянном Е, третий участок характеризуется падением Е вследствие интенсивного растрескивания образца. Выделенным этапам деформирования соответствуют три области распределения

41

AЭ (по активности и средней энергии событий). На начальном этапе нагружения за счет разрушения точечных контактов и трения дефектов, расположенных под углом к оси сжатия, наблюдается рост активности АЭ. Далее с ростом нагрузки по мере выработки этих ослабленных зон происходит снижение активности АЭ. Процесс деформирования стабилизируется и переходит в квазиотационарную фазу. При этом активность и средние энергии событий АЭ имеют небольшие значения и изменяются в узких пределах. На подходе к третьей стадии разрушения, когда количество нарушений близко к критическому, происходит рост магистрального разрыва путем концентрации дефектов в локальной зоне. Период формирования очага будущего микроразрушения сопровождается всплеском АЭ. Во многих случаях непосредственно перед разрушением монолитного образца наблюдалось "затишье", предваряющее заключительное возрастание АЭ.

45