УДК 669.715

Исследование технологических и механических свойств новых литейных эвтектических алюминиевых сплавов типа 
«естественные композиты»

Наумова Е.А.1, к.т.н.; Белов Н.А. 2, д.т.н.; Никитин Б.К. 1; Громов А.В. 1

Naumova Eugeniya Aleksandrovna, Belov Nikolay Aleksandrovich,
 Nikitin Boris Konstantinovich, Gromov Aleksandr Vasilievich

jan73@mail.ru, nikolay-belov@yandex.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Аннотация:

Исследованы структура, литейные и деформационные свойства эвтектических сплавов тройных систем Al-Ca-Ni, Al-Ca-Cu, Al-Ca-Fe и 
Al-Ca-Si в литом и термически обработанном состояниях. Показано, что тройные эвтектики (Al)+Al4Ca+Х (где Х – тройное соединение) имеют более дисперсную структуру по сравнению с алюминиево-кремниевой эвтектикой, что дает основание на создание так называемых естественных композитов при использовании обычного технологического оборудования

Ключевые слова:

системыAl-Ca-Ni, Al-Ca-Cu, Al-Ca-Feи Al-Ca-Si, термообработка, фрагментация, степень деформации, жидкотекучесть, горячеломкость.

Abstract:

The structure, castabily and deformabilityof some ternary eutectic alloys (Al-Ca-Ni, Al-Ca-Cu, Al-Ca-Fe and Al-Ca-Si) in the as-cast and heat treated states were studied.The ternary eutectics (Al)+Al4Ca+Х (where X –– ternary compound) had a much finer structure as compared to the Al-Si eutectic, which suggests a possibility for the creation of the so-called natural composites produced by conventional casting.

Keywords:

Al-Ca-Ni, Al-Ca-Cu, Al-Ca-Fe and Al-Ca-Si phase diagrams, heat treatment, microstructure,castability, hot tearing, deformability

Введение

Известно, что наилучший комплекс механических и эксплуатационных свойств имеют сплавы со структурой композита, состоящего из пластичной матрицы и равномерно распределенных в ней дисперсных твердых частиц с их объемным содержанием 10–30% [1–3]. Такую структуру можно получить при помощи различных современных технологий, например, механическим легированием [4] или методами порошковой и гранульной металлургии [2, 5]. Но все это очень дорогостоящие технологии. Поэтому, наряду с ними, необходимо разрабатывать сплавы с гетерогенной структурой, используя простые технологические процессы.

В работах авторов [6–8] исследованы эвтектические композиции на основе систем Al-Ni, Al-Fe-Ni [6], Al-Ce-Ni [7], Al-Ce-Cu [8]. В них обоснованы основные принципы создания эвтектических сплавов типа «естественные композиты». Эти сплавы должны удовлетворять следующим условиям:

– сравнительно невысокая эвтектическая концентрация (до 15%) легирующего элемента (ЛЭ1- эвтектикообразующий) при высоком объемном содержании интерметаллида(20-30%) в эвтектическом сплаве;

– дисперсное строение эвтектической структуры и способность эвтектических интерметаллидов фрагментировать и сфероидизироваться при сравнительно непродолжительном отжиге (порядка 3–4 часов). Округлые частицы не создают значительных препятствий для деформирования;

– желательно, чтобы эвтектикообразующие элементы (ЛЭ1) имели очень малую растворимость в алюминии для обеспечения возможности легирования твердого раствора элементамиЛЭ2 (упрочнителями алюминиевой матрицы), которые обеспечивают упрочнение при дисперсионном твердении –Cr, Ti, Mn, Sc, Zr и др.

Всем этим требованиям удовлетворяют композиции на основе системы Al-Ca.Алюминий образует с кальцием систему эвтектического типа при 7,6%Са и температуре 617°С [9]. Эвтектика (Al)+Al4Ca, где (Al) – это алюминиевый твердый раствор, очень дисперсна в литом состоянии, а согласно расчетам в программе Thermo-Calc, объемная доля эвтектической фазы Al4Ca в сплаве Al-7,6%Ca около 29 масс. %. В эвтектических силуминах доля кремниевых частиц не превышает 10% [10]. Поэтому можно ожидать от сплавов с кальцием более высоких значений тех свойств, которые в многофазных системах подчиняются правилу аддитивности (например, коэффициент термического расширения, модуль упругости). Мы предполагаем, что эти сплавы должны обладать хорошими литейными свойствами, а также их можно подвергать пластической деформации. Исходя из этого, были сформулированы задачи этой работы:

– Исследовать структуру и свойства (твердость) сплавов систем 
Al-Ca-Ni, Al-Ca-Cu, Al-Ca-Fe и Al-Ca-Si в литом и отожженном состоянии;

– Подвергнуть экспериментальные сплавы горячей прокатке и исследовать их механические свойства в деформированном состоянии;

– оценить некоторые литейные свойства экспериментальных композиций и сравнить их с известными промышленными силуминами.

Экспериментальные методики

Составы экспериментальных сплавов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Составы экспериментальных сплавов

| № | Ca, масс. % | X, масс. % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 Cu |
| 2 | 4 | 4Ni |
| 3 | 6 | 1 Ni |
| 4 | 6 | 0,7Fe |
| 5 | 6 | 0,6 Si |

Сплавы плавили в электропечи сопротивления фирмы LAC в графитошамотных тиглях. Заливку осуществляли в графитовую форму при температуре расплава 730–740°С, получая плоские отливки с размерами 15х30х180 мм (скорость охлаждения при кристаллизации 10°С/с).

Термообработку отливок проводили в муфельных электрических печах SNOL 8,2/1100 с точностью поддержания температуры 5°С.

Микроструктуру литых, термообработанных и деформированных образцов изучали на оптическом микроскопе OlympusGX51 (ОМ) и сканирующем электронном микроскопе TESCANVEGA 3 (СЭМ). Для приготовления шлифов применяли как механическую, так и электролитическую полировку.

Твердость измеряли по Бринеллю, которую определяли (согласно ГОСТ 9012-59) на твердомере WilsonWolpert 930N при следующих параметрах: шарик – 2,5 мм, нагрузка – 306 Н, время выдержки – 30 с.

Горячую прокатку осуществляли на лабораторном стане 260. Тип стана Дуо, реверсивный, максимальная ширина проката 250 мм, скорость прокатки 0,2 м/с.

Предел прочности и относительное удлинение прокатанных образцов определяли по ГОСТ1497-84 на универсальной испытательной машине FP100/1.

Горячеломкость оценивали с использованием пробы «арфа». Жидкотекучесть определяли с помощью комплексной пробы с вертикальным U-образным каналом.

Результаты и их обсуждение

Системы для исследования были выбраны из следующих соображений:

– система Al-Ca-Cu, поскольку в работе [11] есть данные о существовании в ней тройной эвтектики (Al)+Аl4СаСu+Аl2Сu, которая может служить основой сплавов композитного типа;

– система Al-Ca-Ni, поскольку в работе [11] есть данные о существовании в ней  тройной эвтектики (Al)+Al4Ca+Al8NiCa. Кроме того, эвтектика (Al)+Al3Niявляется основой уже известных высокопрочных и жаропрочных никалинов [6];

– предварительные исследования структуры сплавов системы Al-Ca-Fe показало наличие в них высокодисперсной эвтектики, возможно, тройной, поэтому стоит исследовать технологические свойства этих композиций;

– в системе Al-Ca-Si, по данным [9], существует тройная эвтектика (Al)+Al4Ca+Al2Si2Ca. Сплавы на ее основе, как мы предполагаем, должны быть весьма технологичны.

Экспериментальные сплавы должны иметь доэвтектическую структуру (дендриты алюминиевого твердого раствора и дисперсную эвтектику), поскольку в заэвтектических сплавах хрупкие первичные интерметаллиды являются местами зарождения трещин при деформировании. Композиции выбирали на основании предыдущих исследований фазового состава и структуры кальцийсодержащих сплавов [12–14], для которых с помощью программы Thermo-Calc (база данных TTAL5) [15], были построены тройные диаграммы состояния Al-Ca-Х (где Х – это Cu, Ni, Fe, Si) в области, богатой алюминием (рис. 1).

а                                                б

в                                                г

Рис.1 – Проекции ликвидуса и солидуса: а) ликвидус системыAl-Ca-Cu; б) ликвидус и солидус системы Al-Ca-Ni; в) ликвидус и солидус системы Al-Ca-Fe; г) ликвидус и солидус системы Al-Ca-Si

В работах, посвященных изучению литейных эвтектических сплавов [6–8, 12–14] даны рекомендации по режимам сфероидизирующего отжига сплавов на основе дисперсных эвтектик. Для сплавов на основе эвтектики (Al)+Al4Ca оптимальным режимом является отжиг при 500ºС в течение 
3 часов. Структура сплавов в литом состоянии показана на рисунке 1. Значения твердости литых и отожженных по вышеуказанному режиму образцов представлены в таблице 2.

а                                   б                                  в

г                                 д

Рис.2 – Микроструктура сплавов в литом состоянии, СЭМ: а) Al-4Ca-5Cu, ×2000; 
б) Al-4Ca-4Ni, ×2000; в) Al-6Ca-1Ni, ×500; г) Al-6Ca-0,6Si, ×700; д) Al-6Ca-0,7Fe, ×500

Прокатку сплавов Al-4Ca-5Cu и Al-4Ca-4Ni (1 и 2) проводили при температуре 450°С, а сплавы Al-6Ca-1Ni, Al-6Ca-0,6Si и Al-6Ca-0,7Fe(3-5) прокатывали при 400°С, поскольку структура  последних кажется более дисперсной и однородной. Процессы сфероидизации эвтектических интерметаллидов в них прошли более полно, чем в первых двух сплавах.

Из прокатанных полос вырезали образцы в продольном и поперечном направлениях для испытаний на растяжение. Результаты прокатки и механические свойства сплавов представлены в таблице 2. Микроструктура прокатанных образцов представлена на рисунке 3.

Таблица 2

Результаты прокатки и механические свойства образцов экспериментальных сплавов

| Сплав | HB Литой | НВ (отож. 500ºС,3ч) | Степень деформации,% | Механические свойства после прокатки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НВ | в, * МПа | , % |
| Al-4Ca-5Cu | 67,4±3,3 | 58,4±1,2 | 79,6% | 64,0±1,7 | - | - |
| Al-4Ca-4Ni | 70,2±3,4 | 59,1±3,0 | 78,5% | 66,5±2,9 | 212-248 | 2,5-3,8 |
| Al-6Ca-1Ni | 69±2,4 | 67,5±2.2 | 48% | 76,2±1,2 | 276-289 | 6,7-4,6 |
| Al-6Ca-0,7Fe | 71,0±3,0 | 62±2.0 | 82% | 77,8±1,4 | 252-267 | 5,3-9,7 |
| Al-6Ca-0,6Si | 63,3±2,1 | 57,5±3,1 | 49% | 71,8±2,0 | 184-230 | 2,4-3,2 |

*Первое значение в – поперечные образцы, второе значение – продольные.

а                                             б                                                   в

г                                       д

Рис.3 – Микроструктура образцов после горячей прокатки, ОМ, ×1000: а) Al-4Ca-5Cu; б) Al-4Ca-4Ni; в) Al-6Ca-1Ni; г) Al-6Ca-0,6Si; д) Al-6Ca-0,7Fe

По наличию небольшого деформационного упрочнения (значения твердости выше, чем до деформации) можно судить о том, что структура проката не рекристаллизованная. На наш взгляд, на деформируемость экспериментальных композиций могут влиять следующие структурные факторы: размер, степень сфероидизации и объемная доля эвтектических интерметаллидов. В первых двух сплавах структура менее дисперсна, сфероидизация прошла не полностью. Доля эвтектических интерметаллидов Al4Caв сплавах с 4%Caоколо 15% по массе (расчет с помощью Thermo-Calc), а в сплавах с 6%Ca – около 20%(масс.) частицAl4Ca. Помимо структурных факторов, на деформируемость влияют технологические факторы – температура сфероидизирующего отжига (от нее зависит степень округлости частиц) и температура горячей прокатки. Для определения влияния каждого из этих факторов необходимо проводить дополнительные эксперименты. А по результатам данного эксперимента можно сказать, что все эвтектические композиции хорошо деформируются, особенно композиция Al-6Ca-0,7Fe.

Кроме того, исследовали литейные свойства сплавов 2-5 оптимального состава и с наиболее дисперсной структурой в сравнении с композицией Al-7Si (основой наиболее широко используемого силумина). Результаты исследования жидкотекучести представлены в таблице 3, 
U-образная проба для сплавов Al-6Ca-1Ni и Al-7Si – на рисунках 3 а, б.

Таблица 3

Длина дуги U-образной формы проб на жидкотекучесть

| Сплав | Длина дуги U-образной формы, мм |
| --- | --- |
| Al-6Ca-0,6Si | 275 |
| Al-6Ca-1Ni | 310 |
| Al-6Ca-0,7Fe | 290 |
| Al-7Si | 295 |

Указанные сплавы не обнаружили склонности к образованию горячих трещин (рис. 4в).

а                                      б                                           в

Рис. 4 – а) U-проба сплава Al-6Ca-1Ni; б) U-проба сплава Al-7Si; в) проба  «арфа» для сплава Al-7Si (пробы всех экспериментальных сплавов имеют такой же вид)

Выводы

- Исследована структура экспериментальных сплавов в литом и отожженном при 500°С в течении 3 часов состоянии. После отжига твердость всех сплавов закономерно снижается, но в сплавах с менее дисперсной структурой (1 и 2) фрагментация и сфероидизация проходят не полностью. Это приводит к образованию трещин в процессе деформации, в первую очередь, около наименее округлых частиц.

- Проведена горячая прокатка образцов из сплавов 1 и 2 при температуре 450°С, сплавов 3-5 при температуре 400°С. Степень деформации образцов составила от 48 до 82%. Прочностные свойства сплавов в горячекатанном состоянии сравнимы со свойствами кокильных отливок промышленных силуминов (у сплава АК7ч  после литья в кокиль в состоянии Т6 в = 235 МПа, =1% [1]), но пластичность заметно выше 
(в = 184–289МПа,  =2,4–9,7%).

- По литейным свойствам (жидкотекучесть и горячеломкость) экспериментальные сплавы 3-5 (с наиболее дисперсной структурой) не уступают сплаву Al-7Si – основе известного силумина АК7ч.

Литература

- Золоторевский В.С., Белов Н.А. - Металловедение литейных алюминиевых сплавов,- М.: МИСиС, 2005, 376 с.

- Добаткин В. И., Елагин В. И., Федоров В. М. – Быстрозакристаллизованные алюминиевые сплавы. – М.: ВИЛС, 1995, 
245 с.

- Ю. А. Курганова, А.Г. Колмаков - Конструкционные металломатричные композиционные материалы: учебное пособие.- Издательство: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2015, 143 с.

- Кузьмич Ю.В., Колесникова И.Т., Серба В.И., Фрейдин Б.М. Механическое легирование, - М.: Наука, 2005, 213 с.

- С.С. Кипарисов, Г.А. Либенсон Порошковая металлургия. М.: Металлургия 1991г. 432с.

- Белов Н.А., Золоторевский В.С., Лузгин Д.В. «Влияние термообработки на морфологию железосодержащих фаз в алюминиевых сплавах Перспективные материалы», №3, 1997 г., С.76–86

- Belov, N.A., Naumova E.A., and Eskin, D.G. Casting alloys of the Al-Ce-Ni System: Microstructural Approach to Alloy Design // Mater. Sci. Eng. A, 1999, Vol.271, P.134–142.

- Белов Н.А., Хван А.В. Структура и механические свойства эвтектических композитов на основе системы Al–Ce–Cu // Цветные металлы. 2007. №2. С. 91–96.

- Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства сплавов/ Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.

- Белов Н.А. «Фазовый состав промышленных и перспективных алюминиевых сплавов»,- М.: Издательский Дом МИСиС, 2010, 511  с.

- Ternary Alloys: A Comprehensive Compendium of Evaluated Constitutional Data and Phase Diagrams, by Günter Petzow and Günter Effenberg (Editor),  Wiley-VCH; Vol. 3, 1990, 647 p.

- Наумова Е.А, Белов Н.А., Базлова Т.А. «Влияние термообработки на структуру и упрочнение литейного алюминиевого эвтектического сплава Al9Zn4Ca3Mg», Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, №5, С.30–36.

- Белов Н.А., Наумова Е.А, Базлова Т.А., Алексеева Е.В. «Структура, фазовый состав и упрочнение алюминиевых сплавов системы Al–Ca–Mg–Sc», Физика металлов и металловедение, 2016, т.117, 
С. 208–215.

- Belov N.A., Naumova E.A., Alabin A.N., Matveeva I.A. “Effect of Scandium on Structure and Hardening of Al–Ca Eutectic Alloys”, Journal of Alloys and Compaunds, 2015, vol.646, P.741-747

- Информация на сайте www.thermocalc.com