Фазовые превращения в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu 
при искусственном старении

Сбитнева С.В., Колобнев Н.И., д.т.н.

admin@viam.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»), Москва

Аннотация:

В работе дифракционными методами просвечивающей электронной микроскопии исследованы фазовые превращения, морфология и строение фаз при искусственном старении сплавов 6013 и 1370 системы Al-Mg-Si-Cu.  В сплавах данной системы имеются две равновесные фазы: кубическая  (Mg2Si) – фаза (пространственная группа Fm3m типа CaF2 (а=0.639 нм)) и гексагональная Q (Al5Cu2Mg8Si6) – фаза (а=1.032 нм; с=0.405 нм).

В ходе исследования распада пересыщенного твердого раствора при искусственном старении установлено существование четырех фаз с кристаллической структурой, промежуточной между структурой пересыщенного твердого раствора и структурой равновесной Q–фазы (Al5Cu2Mg8Si6). С применением метода перефокусировки проведена идентификация различных метастабильных модификаций фаз Q-типа. Результаты темнопольных исследований показали, что частицы Q1'-фазы имеют форму стержней, ориентированных вдоль <100>Al; частицы 
Q2'-фазы, частицы Q3'-фаз и частицы Q4'-фазы имеют форму реек, вытянутых вдоль направления [100]Al с габитусом {320}Al.

По результатам исследований построены диаграммы фазовых превращений при старении (ДФПС), на которые нанесены температурно-временные области существования фаз Q-типа и β - типа. Установлено, что образование выделений Q-типа соответствует значительно более высоким температурам и длительностям, чем образование выделений β''- и β' - типа.

Ключевые слова:

система Al-Mg-Si-Cu, сплав 6013, сплав 1370, диаграмма фазовых превращений при старении (ДФПС), ориентационные соотношения (о.с.), пересыщенный твердый раствор (ПТР).

Введение

Интерес к сплавам системы Al-Mg-Si-Cu связан с тем, что они обладают хорошим комплексом прочностных и коррозионных свойств, высокой технологической пластичностью и свариваемостью. Сплавы с добавкой 0,5–1,1% Cu, имеющие повышенный уровень прочности, применяют для изготовления элементов конструкции самолетов. К таким сплавам относятся 6013 и 1370. Сплав 1370 более легирован Si, Mg, Cu, чем сплав 6013.

Сочетание достаточной прочности, пластичности, высоких ресурсных характеристик в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu создается в результате формирования после закалки и искусственного старения системы упрочняющих выделений, структура которых во многом остается дискуссионной. В сплавах системы Al-Mg-Si-Cu имеются две равновесные фазы: кубическая  (Mg2Si) – фаза (пространственная группа Fm3m типа CaF2 (а=0.639 нм)) и гексагональная Q (Al5Cu2Mg8Si6) – фаза (а=1.032 нм; с=0.405 нм).

Наиболее полно фазовые превращения при старении и зависимость свойств от фазового состава упрочняющих выделений можно представить в виде диаграмм фазовых превращений при старении (ДФПС), построенные в координатах температура – длительность старения. В сочетании с картами свойств - температурно-временными зависимостями механических свойств (σв, σ0.2, δ) ДФПС облегчает анализ корреляции фазового состава и свойств сплава в широком диапазоне температур и длительностей старения.

Цель работы – исследование фазовых превращений в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu.

Результаты исследований и их обсуждение

Для построения ДФПС применяют дифференциальную сканирующую калориметрию для исследования фазовых превращений в низкотемпературной области старения, рентгеноструктурный анализ для исследования фазового состава в области высокотемпературного старения, для уточнения положения областей по изменению периода решетки матрицы, просвечивающую электронную микроскопию для исследования морфологии, характера и плотности выделений фаз, образующихся в температурно-временной области упрочняющего старения. Результаты исследования фазового состава упрочняющих выделений в сплавах 6013 и 1370 в зависимости от температуры и длительности одноступенчатого старения представлены в виде ДФПС (рис.1 и 2).

Рис. 1 – Диаграмма фазовых превращений при одноступенчатом старении сплава 6013

На этих диаграммах нанесены линии, соответствующие началу выделения определенных фаз Q-типа и β-типа. Очевидно, что образование выделений указанных фаз Q-типа соответствует значительно более высоким температурам и длительностям, чем образование выделений 
β-типа. Эти результаты полностью согласуются с механизмом распада пересыщенного твердого раствора (ПТР) в сплавах этой системы. Формирование кластеров типа Mg2Si требует значительно более коротких диффузионных перемещений, чем формирование флуктуаций состава, содержащих Al, Mg, Si, Cu в нужных пропорциях. Поэтому Cu выделяются из ПТР в последнюю очередь.

В случае более легированного сплава 1370 линии, соответствующие появлению одних и тех же фаз сдвинуты в сторону более высоких температур и больших длительностей старения (рис.2).

σ0.2 maxmaxmax

σ0.2 maxmaxmax

Рис. 2 –Диаграмма фазовых превращений при одноступенчатом старении сплава1370 [1]

Сопоставление температурно-временных карт (рис.3) с ДФПС позволило определить, какой фазовый состав упрочняющих выделений является оптимальным с точки зрения сочетания высокой прочности с отсутствием склонности к МКК.

время, ч.

δ, %

время, ч.

δ, %

σ0.2, МПа

время, ч.

σ0.2, МПа

время, ч.

время, ч.

σВ, МПа

время, ч.

σВ, МПа

а                                               б                                                   в

Рис. 3 – Температурно-временные карты свойств при старении сплава 6013: а) σв; б) σ0.2; в) δ

Требуемый фазовый состав и благоприятная морфология выделений упрочняющих фаз в объёме и на границах зёрен (ГЗ) достигаются с помощью режимов ступенчатого старения. С использованием ДФПС найдены оптимальные режимы старения на первой низкотемпературной ступени, при которых в объёме зёрен и на ГЗ выделяются мелкодисперсные выделения низкотемпературных фаз (в данном случае - и -фаз). В случае оптимальных режимов старения на второй высокотемпературной ступени основная часть выделений, образовавшихся на первой ступени, не растворяется, а наследуется. «Наследование» означает сохранение мелкодисперсной морфологии выделений (причина повышенной прочности). При этом фазовый состав выделений на второй ступени старения меняется, происходит выравнивание фазового состава в объёме и на ГЗ (повышение сопротивления МКК).

Для сплавов этой системы характерно выделение двух равновесных фаз: β (Mg2Si)- и Q(Al5Cu2Mg8Si6)-фазы [2,3].

Фаза β (Mg2Si) с кубической структурой Fm3m типа CaF2 (а=0.639 нм). В сплавах с содержанием Cu 0,5-1,1% формируются выделения метастабильной фазы β'', которые имеют форму игл с равноосным сечением, вытянутых вдоль направлений <100>Al. Частицы β'-фазы имеют игольчатую форму с более толстым сечением, чем у частиц β''- фазы. Частицы β'- и Q'-фаз зарождаются гетерогенно на дислокациях, введенных правкой, и на поверхности дисперсоидов, содержащих  Mn (рис. 4).

а                                                                                               б

Рис. 4 – Изображения частиц (Q)-фаз на поверхности дисперсоидов,

содержащих Mn:а) светлопольное, б) темнопольное

Фаза Q (Al5Cu2Mg8Si6) с гексагональной структурой (а=1.032 нм; с=0.405 нм). Частицы равновесной Q-фазы расположены параллельно <001>Al, имеют форму реек с габитусом {510}Al и ориентационное соотношение (о.с.) <001>Al || [0001]Q [4]. С применением метода перефокусировки проведена идентификация различных метастабильных модификаций фаз Q-типа. Результаты темнопольных исследований показали, что частицы Q1'-фазы имеют форму стержней, ориентированных вдоль <100>Al (рис. 5a); частицы Q2'-фазы (Рис. 5б), частицы Q3'-фазы 
(рис. 5в) и частицы Q4'-фазы (рис. 5г) имеют форму реек, вытянутых вдоль направления [100]Al с габитусом {320}Al.

000

020

022

000

020

022

000

020

022

002

000

020

022

002

000

020

022

002

000

020

022

002

000

020

002

022

002

000

020

002

022

002

а                                                                                    б

в                                                                                      г

Рис. 5 – Темнопольные изображения  частиц фаз Q –типа: a) частицы Q1'-фазы; 
б) частицы Q2'-фазы; в) частицы Q3'-фазы; г) частицы Q4'-фазы. Ось зоны <100>Al

Для исследования структуры упрочняющих выделений в сплавах этой системы на новом уровне помимо традиционных методов фазового анализа (рентгеноструктурный анализ, обычная светлопольная и темнопольная просвечивающая электронная микроскопия в сочетании с микродифракцией) используют современные методы исследования, включая просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения (ПЭМВР) в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (ЭДРС), кольцевое сканирование темнопольного изображения (КСТИ) и терхмерную атомно-зондовую томографию (ТАЗТ).

На рис. 6 представлены результаты исследования указанными выше методами кристаллической структуры β''-фазы [5].

Рис.6 – Примеры определения кристаллической структуры и химического состава выделений β'' – фазы в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu различными методами: 
а, б – электронной микроскопии с использованием ПЭМ высокого разрешения; 
в – микродифракции; г – трехмерной атомно-зондовой томографии; д – минимизации свободной энергии; е – построения структурной модели положения атомов 
в решетке фазы

С помощью ПЭМ высокого разрешения получено изображение кристаллической решетки Q-фазы (рис.7). Для получения максимально возможной информации из полученного изображения необходимо провести ряд моделирований и исследований. Применяя метод Фурье преобразования (в данном случае подходит лучше, так как получаем то, что и на дифракционной картине) и схему расположения рефлексов фаз Q-типа в обратном пространстве (рис. 8) удалось выделить три модификации фаз Q-типа с разным периодом: Q1'-фаза –синий цвет, Q2'-фаза - зеленый цвет и Q4'-фаза – красный цвет и получить модель кристаллической решетки Q-фазы, которая состоит из фрагментов отдельных Q1'; Q2' и 
Q4'-фаз (рис. 9).

Q'1

Q'4

Q'2

020

002

022

022

020

002

022

022

Q'1

Q'4

Q'2

020

002

022

022

020

002

022

022

Рис. 7 – Изображение кристаллической решетки Q-фазы с помощью ПЭМВР. Ось зоны <100>Al

Рис. 8 – Схема расположения рефлексов от фаз Q'-типа в обратном пространстве

Рис. 9 – Модель кристаллической решетки Q-фазы, полученная  методом обратного Фурье  преобразования отдельных модификаций

Основные результаты

По результатам структурных исследований методом просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, а также использования метода дифференциальной сканирующей калориметрии построена диаграммы фазовых превращений при одноступенчатом старении сплавов 6013 и 1370, на которые нанесены температурно-временные области существования фаз Q-типа и β-типа. Образование выделений Q-типа соответствует значительно более высоким температурам и длительностям, чем образование выделений β''- и β' - типа.

При проведении исследований кристаллической структуры выделений в закаленном сплаве 6013, состаренному по режиму 2
30°C, 32 ч., установлено существование четырех промежуточных фаз: Q1' с периода a1 =0.237 нм, c =0.405 нм; Q2' с периоами a2 =0.453 нм, 
c=0.405 нм; Q3' с периодами a3 = 0.276 нм, c = 0.405 нм; Q4' с периодами 
a4=0.384 нм, c =0.405 нм. Определены морфология и габитус частиц β'- и Q-фаз. Частицы β'(Mg2Si)-фазы имеют стержнеобразную форму. Частицы неравновесных Q-фаз имеют форму стержней и реек. Установлено, что рейки имеют габитусы двух типов: {510}Al и {320}Al.

Литература

1. Сбитнева С.В., Алексеев А.А., Журавлева П.Л., Колобнев Н.И. Образование неравновесных фаз в сплавах системы Al-Mg-Si-Cu, стареющих по Q(Al5Cu2Mg8Si6)-типу// Цветные металлы, 2016 (в печати).

2. EhlersF.J.H., WennerS.,AndersenS.J., MarioaraC.D., LefebvreW. Phase stabilization principle and precipitate-host lattice influences for Al-Mg-Si-Cu alloy precipitates// J Mater Sci, 2014, p. 6413-6426.

3. Holmestad R., Marioara C.D., Ehlers F.J.H. et al. Precipitation in 6XXX Aluminum Alloys// Proceedings of the 12th International Conference on Aluminium Alloys, 2010, Yokohama, p. 30-39.

4. ChakrabartiD.J.: Automotive Alloys II Edited by S.K.Das, (2002) Vol. 369-402, p. 947–952.

5. Колобнев Н.И., Бер Л.Б., Хохлатова Л.Б., Рябов Д.К. Структура, свойства и применение сплавов системы Al-Mg-Si-(Cu)//Металловедение и термическая обработка металлов, 2011, №9, с.40–45.