УДК 699.715

Полуфабрикаты из высокопрочного алюминиевого деформируемого свариваемого сплава В-1963 для деталей силового набора изделий современной авиационной техники

Semi-finished products of high-strength aluminum wrought weldable 
V-1963 alloy for details of primary structure of modern aviation engineering

Селиванов А.А.1, к.т.н.; Ткаченко Е.А. 1

Selivanov Andrey Arkadievich, Ph.D. in Engineering Science;

Tkachenko Evgenia Anatolievna

org80@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»), Москва

Аннотация:

В докладе представлены результаты сравнительных исследований структуры и комплекса прочностных, ресурсных и коррозионных свойств деформированных полуфабрикатов из нового алюминиевого высокопрочного сплава В-1963.

Ключевые слова:

Сплав В-1963, высокопрочный алюминиевый сплав, микролегирование переходными металлами, сварка алюминиевых сплавов.

Abstract:

The report presents the results of comparative studies of structure and the complex of strength, resource and corrosion properties of semi-finished products of a new aluminum high-strength V-1963 alloy.

Keywords:

V-1963 alloy, high-strength aluminum alloy, microalloying of transition metals, aluminum alloys welding.

Реферат

Разработанный во ФГУП «ВИАМ» высокопрочный сплав В-1963 системы Al-Zn-Mg-Cu с малыми добавками циркония, скандия и серебра предназначен для массивных сильно нагруженных деталей (типа шпангоутов, фитингов, балок и др.) внутреннего набора планера изделий современной авиакосмической техники. Благодаря легированию серебром и скандием удалось одновременно повысить прочностные характеристики – на 10–20%, и сопротивление усталости – в 1,8–2,3 раза по сравнению с серийными отечественными и зарубежными сплавами. В отличие от других высокопрочных сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu сплав В-1963 обладает улучшенными характеристиками свариваемости по сравнению с аналогичными сплавами без серебра, а также имеет приемлемый уровень характеристик коррозионной стойкости.

В рамках федеральных целевых программ во ФГУП «ВИАМ» при участии специалистов ОАО «КУМЗ» разработаны опытно-промышленные технологии изготовления (плавки и литья слитков, деформации и термической обработки) кованых, прессованных и катаных полуфабрикатов, проведены исследования комплекса свойств полуфабрикатов, выпущена нормативная документация на поковки, штамповки, прессованные полосы, плиты и сварные соединения из сплава В-1963.

В докладе представлены результаты сравнительных исследований структуры и комплекса прочностных, ресурсных и коррозионных свойств штамповок, поковок, прессованных полос и плит толщиной до 100 мм.

Показано, что изготовленные в производственных условиях опытно-промышленные полуфабрикаты в зависимости от режима искусственного старения имеют следующий типичный уровень свойств:

– поковки, штамповки и плиты в состоянии Т2: σВ≥560–600 МПа, σ0,2=520–570 МПа, δ =7–12 %; К1С =33–37 МПа√м;

– штамповки и прессованные полосы в состоянии Т12 
σВ=580–620 МПа, σ0,2=540–570 МПа, δ=8–12%; К1С = 30–35 МПа√м.

– прочность сварных соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием: Всв. соед.0,8В.

Даны рекомендации по применению полуфабрикатов из сплава 
В-1963 в особо нагруженных конструкциях авиационной техники.

Введение

Для обеспечения весового совершенства конструкций авиакосмической техники, их повышенных надежности и ресурса необходимы материалы с высокими показателями удельной прочности, вязкости разрушения, коррозионной стойкости, усталостной долговечности. Наиболее перспективными, конкурирующими между собой материалами, в этом отношении являются высокомодульные алюминийлитиевые сплавы и высокопрочные алюминиевые сплавы на основе системы Al-Zn-Mg-Cu, которые близки по удельной прочности, но высокопрочные сплавы имеют преимущество перед алюминийлитиевыми по технологичности.

Одним из перспективных направлений в улучшении комплекса свойств алюминиевых сплавов служит разработка новых систем легирования с использованием микродобавок переходных и редкоземельных металлов, а также изыскание способов регламентирования структуры сплавов для получения требуемого комплекса свойств.

С целью получения высокого уровня прочностных свойств и сопротивления усталости, повышения температуры рекристаллизации и измельчения зеренной структуры, в последние годы для легирования получила распространение комплексная добавка скандий + цирконий, которая обладает более сильным модифицирующим и антирекристаллизационным эффектом, чем цирконий. Цирконий в этом случае позволяет значительно снизить концентрацию скандия в сплаве (менее 0,2%) при сохранении высокого модифицирующего воздействия последнего 1–4.

Роль добавки серебра в алюминиевых сплавах изучена в меньшей степени по сравнению с добавками скандия и циркония, однако известно, что серебро (0,1–0,2%) оказывает заметное влияние на кинетику распада алюминиевого твердого раствора, повышая критическую температуру устойчивости упрочняющих выделений и, таким образом, может способствовать одновременному повышению прочности и коррозионной стойкости сплава 5, 6.

При разработке композиции сплава было проведено всестороннее исследование связи тонкой структуры полуфабрикатов с различным содержанием микродобавок скандия, циркония и серебра, а также изучено влияние режимов термической обработки, особенно старения, на комплекс механических и коррозионных свойств, характеристик трещиностойкости и усталостной долговечности. Учитывая достаточно высокую стоимость скандия и серебра, большое внимание было уделено поиску экономного легирования этими микродобавками, обеспечивающего эффективное улучшение требуемого комплекса свойств. В результате во 
ФГУП «ВИАМ» был разработан высокопрочный сплав В-1963 7, 8 на основе системы Al-Zn-Mg-Cu c микродобавками серебра и скандия+цирконий.

В настоящем докладе приведены сравнительные данные по свойствам различных деформированных полуфабрикатов, предназначенных для изготовления ответственных высоконагруженных деталей внутреннего набора планера (шпангоутов, фитингов, кронштейнов) из высокопрочного алюминиевого сплава В-1963 на основе системы Al-Zn-Mg-Cu с легирующими микродобавками скандия и серебра (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав сплава В-1963

| Массовая доля элемента, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn+Mg+Cu | Zr+Sc | Ag | Fe | Si |
| 11,8 | 0,25 | 0,1 | <0,05 | <0,05 |

Деформированные полуфабрикаты из этого сплава имеют субзеренную структуру со средним размером субзерен 2-4 мкм (рис. 1, а). Особенностью структуры исследованных образцов является образование в них дисперсоидов – вторичных частиц -фазы (Al3ScxZr1-x), когерентно связанных с матрицей (рис. 1, б). Хотя на границах субзерен дисперсоиды не были обнаружены, присутствие этих частиц в сплаве и обеспечивает сильный антирекристаллизационный эффект в полуфабрикатах из сплава В-1963 [9, 10]. Типичная структура сплава В-1963 представлена на 
рис. 1, в, г.

При разработке режимов термической обработки были опробованы двух- и трехступенчатые режимы старения. Исследования тонкой структуры показали, что фазовый состав сплава, состаренного по различным режимам одинаков, однако после старения по трехступенчатому режиму наблюдается большая объемная плотность частиц упрочняющей -фазы, чем после двухступенчатого старения, также как и при увеличении содержания серебра в сплаве. Ширина зоны, свободной от выделений у границ зерен и субзерен состаренного сплава, содержащего серебро, почти в 2 раза уже, чем в сплавах без серебра.

Далее будет показано, что установленные структурные особенности сплава с микродобавками скандия и серебра приводят к одновременному повышению прочностных характеристик, вязкости разрушения и сопротивления усталости, а также к улучшению свариваемости сплава по сравнению с серийными сплавами Al-Zn-Mg-Cu.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 1 – Типичная структура сплава В-1963

а – светлопольное изображение зеренной структуры штамповки;

б – выделения дисперсоида -фазы в структуре поковки;

в – микроструктура плиты в поляризованном свете;

г – микроструктура прессованной полосы

В качестве заготовок для изготовления сложнопрофильных деталей (шпангоутов, фитингов и т.п.) используют поковки, штамповки, прессованные полосы и катаные плиты. Производство таких полуфабрикатов из высокопрочного сплава В-1963 освоено на 
ОАО «КУМЗ».

В ходе освоения опытно-промышленных полуфабрикатов из сплава В-1963 в производственных условиях металлургического завода были разработаны технологии получения слитков цилиндрических (диаметром до 390 мм) и плоских (габаритные размеры: 300×1100 мм) и технологии изготовления поковок и штамповок толщиной до 100 мм, прессованных полос толщиной 40-70 мм и катаных плит толщиной 100 мм.

Свойства опытно-промышленных полуфабрикатов из сплава В-1963 приведены в таблицах 2, 3, 4, из которых следует, что наиболее высокий уровень прочностных характеристик (В=590–620 МПа) достигается у прессованных полос и штамповок, состаренных по трехступенчатому режиму Т12. После старения по этому режиму получены также и более высокие показатели трещиностойкости (СРТУ) и усталостной долговечности (МЦУ).

Таблица 2

Механические свойства при растяжении и вязкость разрушения (средние значения) полуфабрикатов из сплава В-1963

| Полуфабрикат, состояние | Толщина п/ф, мм | Направление вырезки образца | В, МПа | 0,2, МПа | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поковки, Т2 | До 100 | Д В | 580 550 | 540 520 | 12 5 |
| Штамповки, Т12 | До 100 | Д В | 590 530 | 560 510 | 15 4 |
| Прессованные полосы, Т12 | 40-70 | Д В | 620 600 | 590 570 | 11 4 |
| Катаные плиты, Т2 | 100 | Д В | 580 540 | 550 520 | 9 3,5 |

Таблица 3

Характеристики трещиностойкости и усталости полуфабрикатов из сплава В-1963

| Вид полуфабри-ката | Режим старения | Направ-ление вырезки образца | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1С | СРТУ, dl/dN при К=18,8/ 31 МПам | МЦУ, (N ср) при Кt=2,6, R=0,1 max=157 МПа |
|  |  |  | МПам | мм/кц | кциклы |
| Поковки | Т2 | Д В | 34 22 | 0,98*1/3,3 | 250 |
| Штамповки | Т12 | Д В | 37 26 | 0,6/2,3 | 255 |
| Прессованные полосы | Т12 | Д В | 38 - | 0,8/2,5 | 260 |
| Катаные плиты | Т2 | Д В | 37 22 | 0,85/3,46 | 237 |
| Примечание. 1. К=21 МПам |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Коррозионные свойства полуфабрикатов из сплава В-1963

| Вид полуфабри-ката | Режим старения | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Склонность к межкристаллитной коррозии | Склонность к расслаивающей коррозии, не более | Склонность к коррозии под напряжением при испытании >90 суток, |
|  |  | мм | балл | МПа |
| Поковки | Т2 | 0,20 | 1-2 | 120 |
| Штамповки | Т12 | 0,14 | 3 | 120 |
| Прессованные полосы | Т12 | нет | 3 | 120 |
| Катаные плиты | Т2 | 0,10 | 3 | 150 |

Коррозионные свойства всех видов полуфабрикатов близки между собой.

Следует отметить, что массивные плиты (толщиной 100 мм) были предложены как альтернатива поковкам, но с тем преимуществом, что, благодаря общепринятой серийной технологии правки плит в свежезакаленном состоянии путем растяжения с остаточной деформацией 1,5–3%, в плитах снимаются остаточные закалочные напряжения, что позволяет избежать поводок и коробления при последующем изготовлении из них путем механической обработки сложноконтурных деталей и приводит к снижению общей трудоемкости изготовления последних. Устранение остаточных напряжений в поковках путем обжатия со степенью остаточной деформации 1,5–5% технологически более сложная операция.

На рисунке 2 на примере штамповок приведено сравнение сплава 
В-1963 с другими высокопрочными отечественными и зарубежным сплавами – аналогами по применению. Видно, что штамповки из сплава 
В-1963 превосходят уровень свойств аналогичных полуфабрикатов из отечественного сплава В93пчТ2 по прочностным характеристикам на 22–24%, по вязкости разрушения (К1С) на 30%, по малоцикловой усталости (МЦУ) почти в 2 раза, по скорости роста трещины усталости (СРТУ) сплав В-1963 имеет преимущество на 30%. По сравнением с зарубежным сплавом 7050Т7452 преимущество сплава В-1963 составляет: по прочностным свойствам 18-21%, по К1С - 30%, по МЦУ и СРТУ более, чем в 2 раза.

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В,

МПа

0,2,

МПа

МЦУ,

кцикл

К1С,

МПа√м

СРТУ, мм/кц,

при ∆К=31 МПа√м

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В-1963Т12

В93пчТ2

7050Т74

В,

МПа

0,2,

МПа

МЦУ,

кцикл

К1С,

МПа√м

СРТУ, мм/кц,

при ∆К=31 МПа√м

Рис. 2 – Сравнительные данные по свойствам опытно-промышленных штамповок толщиной до 100 мм из сплава В-1963Т12 из серийных сплавов-аналогов

В изделиях авиационной техники из деформированных полуфабрикатов эффективно применение сварных конструкций, полученных различными способами сварки [11, 12]. Для этой цели разработаны и успешно применяются в производстве новые технологические процессы и аппаратура. Одним из достоинств сплава 
В-1963 является то, что благодаря легированию микродобавками скандия и серебра, он обладает высоким уровнем технологичности при сварке и прочности сварных соединений.

При исследовании микроструктуры сварных образцов из сплава 
В-1963, полученных по различным режимам сварки трением с перемешиванием (СТП), установлено, что изменение режима сварки в выбранном диапазоне скоростей не оказывает существенное влияние на структуру сварного шва. В виду отсутствия расплавления и интенсивного перемешивания металла, находящегося в состоянии пластического течения, ядро сварного шва имеет мелкозернистую равноосную структуру (рис. 3) с размером зерна 5–10 мкм. В переходной зоне наблюдается увеличение размера зерна до 300–400 мкм.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Типичная микроструктура сварных соединений опытно-промышленных плит толщиной 100 мм из сплава В-1963: общий вид (а), ядро сварного шва (б) |  |

Определены механические и коррозионные свойства сварных соединений из плит сплава В-1963 в зависимости от режима СТП. Выбран оптимальный режим СТП, обеспечивающий наиболее оптимальный уровень прочностных и коррозионных свойств сварного соединения: 
σв св.соед./ σв осн. мет. ≥0,83, угол изгиба 86°, МКК 0,06–0,16 мм (основной металл и околошовная зона), в сварном шве МКК отсутствует, РСК 3–6 балл.

На АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» выполнено технологическое опробование изготовления деталей из массивных плит толщиной до 100 мм из сплава В-1963. По серийной технологии путем механической обработки из плит были изготовлены детали. Опробование показало хорошую обрабатываемость резанием при механической обработке и полное отсутствие коробления и поводок в полученных деталях.

На изготовление и поставку полуфабрикатов (штамповок, поковок, прессованных полос и массивных плит) из сплава В-1963 разработана вся необходимая документация: технические условия, технологические рекомендации на все этапы технологического цикла (плавку и литье, деформацию, термическую обработку), разработаны паспорта и для плит получены расчетные значения характеристик прочности, вязкости разрушения, усталостной долговечности.

Заключение

Разработан новый сплав В-1963, предназначенный, в виде кованых и прессованных и катаных полуфабрикатов, для массивных сильно нагруженных деталей (типа шпангоутов, фитингов, балок и др.) внутреннего набора планера в изделиях современной авиакосмической техники.

Благодаря легированию сплава системы Al-Zn-Mg-Cu серебром и скандием совместно с цирконием удалось одновременно повысить прочностные характеристики – на 15–20 %, и сопротивление усталости в 1,8–2,3 раза по сравнению с серийными отечественными и зарубежными сплавами-аналогами по применению, при сохранении на высоком уровне показателей вязкости разрушения и коррозионной стойкости.

Сплав В-1963 обладает улучшенными характеристиками свариваемости по сравнению с аналогичными сплавами без серебра и скандия (в.св. соед.0,8в).

Сплав рекомендуется к опробованию в производственных условиях для особо нагруженных элементов конструкций авиакосмической техники и транспорта.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1. С. 3–33.

2. Давыдов В.Г., Елагин В.И., Захаров В.В., Ростова Т.Д. О легировании алюминиевых сплавов добавками скандия и циркония // МиТОМ. 1996. №8. С. 25–30.

3. Tkachenko E.A., Fridlyander I.N., Matveyets E.N., Kaigorodova L.I. The effect of rare earth metal minor addition on structure and properties of 
Al-Zn-Mg-Cu alloy // Proceed/ ICAA6, Toyohashi, Japan. 1998. V.3. 
P. 2049–2054.

4. Кайгородова Л.И., Сельнихина E.И., Ткаченко E.А., Сенаторова О.Г. Влияние малых добавок скандия и циркония на структуру и механические свойства сплава Al–Zn–Mg–Cu // ФММ. 1996. Т. 81, вып. 5. С. 78–86.

5. Polmer I.J. Nucliation from Supersaturated Solid Solution // The Journal of the Australian Institute of Metals. 1966. V. 11, No 14. P. 246.

6. Фридляндер И.Н., Добромыслов А.В., Ткаченко Е.А., Сенаторова О.Г.  Перспективные   высокопрочные   материалы  на алюминиевой основе // МиТОМ . 2005. №7. С. 17–23.

6. Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава: пат. 2233902. Рос. Федерация; опубл. 10.08.2004 г.

8. Высокопрочный сплав на основе алюминия и способ получения изделия из него: пат. 2443793. Рос. Федерация; опубл. 08.10.2010 г.

9. Ogura Т., Hirosawa S., Sato T. Quantitative Analysis of the Vicinity of Grain Boundaries with Precipitate Free Zones in Al–Zn–Mg(–Ag) Alloys // Proceed. ICAA9, Australia. 2004. P. 1061–1066.

10. Vakhromov R.O., Antipov V.V., Tkachenko E.A. Research and Development of High-strength of Al–Zn–Mg–Cu Alloys /Proc. of ICAA-13/ Pittsburg. USA. 2012. P. 1515–1520.

11. Каблов Е.Н., Лукин В.И., Жегина И.П., Иода Е.Н., Лоскутов В.М. Особенности и перспективы сварки алюминийлитиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2002. №4. С. 3–12.

12. Vakhromov R.O., Antipov V.V., Tkachenko E.A. Research and Development of High-strength of Al–Zn–Mg–Cu Alloys /Proc. of ICAA-13/ Pittsburg. USA. 2012. P. 1515–1520.