Формирование  твердофазных  соединений  в  процессе  сварки давлением  интерметаллидных  сплавов  на  основе  NI3AL 
с  жаропрочным  сплавом  ЭП975

Валитов В.А. 1, Базылева О.А. 2, Поварова К.Б. 3,

Овсепян С.В. 2, Дроздов А.А. 3, Галиева Э.В. 1

valitov_va@imsp.ru; lab3@viam.ru; drozdov@imet.ac.ru

1ИПСМ РАН, г. Уфа

2ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва

3ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, г. Москва

Обоснован выбор в качестве материала лопаток для «блисков», предназначенных для применения в новых газотурбинных авиационных двигателях, легких термостабильных (γ+γ) сплавов на основе интерметаллида γ΄Ni3Al с упорядоченной структурой, в монокристаллическом исполнении. Хорошая пластичность сплавав типа ВКНА (δ=15–40% во всем интервале температур 20–1100°С) обеспечивается присутствием 10–15 об. % γ твердого раствора с г.ц.к. кристаллической решеткой, высокая жаропрочность определяется термостабильностью двухфазной структуры вплоть до температуры плавления и сбалансированным легированием тугоплавкими металлами. В качестве материала дисков для «блисков» выбран жаропрочный деформируемый никелевый сплав ЭП975, предназначенный для работы при температурах до 800–850°С.

Предложен инновационный метод сварки давлением в условиях сверхпластичности никелевого дискового поликристаллического сплава ЭП975 с интерметаллидным лопаточным сплавом на основе Ni3Al типа ВКНА с монокристаллической структурой. Показано, что в процессе формирования твердофазного соединения при 0,86–0,91 Тпл и последующем отжиге при 0,91 Тпл (К) интерметаллидного сплава монокристаллическая структура термостабильного (γ΄+γ) интерметаллидного сплава не претерпевает существенных изменений, а структура дискового поликристаллического сплава становится крупнозернистой, что обеспечивает сохранение обоими сплавами высоких характеристик жаропрочности. Прочность на растяжение при комнатной температуре сварных соединений по плоской поверхности достигает 0,7 а после термической обработки составляет 0,86 от прочности соединяемых высокопрочных сплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-08-12200 офи_м