УДК 629.7.036.34; 678(075)

Разработка  и  проектирование  высоконагруженных  узлов перспективных  авиационных  двигателей  из  полимерных композиционных  материалов  на  примере  лопатки 
спрямляющего  аппарата

Иноземцев А.А.1; Нутфуллин И.Г. 1; Аношкин А.Н. 2, д.т.н.;

Зуйко В.Ю. 2, к.т.н.; Шипунов Г.С. 2; Меркушева Н.П. 2;

Тихонова А.А. 2; Воронков А.А. 2

1АО «Авиадвигатель», Пермь, Россия

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия

Аннотация:

В настоящее время мировой тенденцией в авиационном двигателестроении, является замена металлических сплавов на композиционные материалы, которые позволяют добиться значительного снижения веса изделия и повышения эксплуатационных характеристик.

Проектирование и разработка технологии создания ЛСА является комплексной научно-технической задачей, включающей моделирование, расчет и проектирование композитной конструкции, определение ее конструктивных особенностей и схемы армирования, а также выбор материалов, технологической схемы и оптимальных технологических режимов изготовления. Данной проблемой серьезно занимаются такие гиганты двигателестроения, как GeneralElectric, Rolls-Royce, SNECMA. Поэтому создание лопатки спрямляющего аппарата из композиционных материалов для перспективных двигателей, является весьма актуальной задачей

Целью настоящей работы является реализация компьютерных технологий проектирования и численных методов прочностного анализа применительно к композиционной лопатке спрямляющего аппарата.

Ключевые слова:

лопатка спрямляющего аппарата, углепластик, механика композиционных материалов, жесткость, прочность.

Введение

Разработка и создание авиационных деталей из полимерных композиционных материалов для современных ТРДД является комплексом сложных и связанных задач. Подход к решению таких задач заключается в выборе оптимального сочетания технологий и материалов; проведении математического моделирования напряженно-деформированного состояния конструкции и технологических процессов производства; организации экспериментальных исследований для определения исходных характеристик материалов и подтверждения эксплуатационных качеств изделия; осуществлении технологической отработки всей производственной цепочки.

Настоящая работа связана с актуальной задачей изготовления лопаток спрямляющего аппарата (ЛСА) из композиционных материалов [1–7]. Данное изделие представляет собой лопатку  специализированного профиля, обеспечивающую выравнивание воздушного потока на выходе с вентилятора [8–14]. Рассматриваемый элемент двигательной установки является статорной деталью, нагруженной воздушным потоком, и в текущем конструктивном исполнении изготавливается из алюминия АК-4. Замена же металлической лопатки на лопатку из полимерных композиционных материалов позволит обеспечить снижение веса спрямляющего аппарата на 8–10 кг. В работе [1] были исследованы мировые тенденции и современное состояние рассматриваемой научно- технической проблемы в отечественном двигателестроении. Проведен анализ основных технологических процессов для изготовления ЛСА с учетом особенностей их реализации, представлен перечень основных материалов и их физико-механические характеристики. Кроме того, была проведена предварительная оценка упругих и прочностных свойств слоистых пакетов из нескольких видов материалов с разными схемами армирования и полученных по различным технологиям. Эффективность того или иного решения оценивалась путем сравнения прогнозируемых характеристик композитных ламинатов с аналогичными показателями алюминиевого сплава АК-4. Было показано, что предпочтительным вариантом для изготовления ЛСА является углепластик на основе эпоксидного связующего и равнопрочной ткани [1] на основе равнопрочной ткани, удельная прочность которого приблизительно в два раза выше аналогичного показателя АК-4.

Для более детального исследования напряженно-деформированного состояния ЛСА с учетом особенностей ее конструкции и реальных условий нагружения необходимо использовать численные методы инженерного анализа. Так, в рамках настоящей работы разработана трехмерная модель ЛСА и проведена серия численных экспериментов, направленных на изучение ее механического поведения. При этом рассматривались один материал и различные схемы армирования: [0°/90°/±45°], [0°/90°], [0°/60°/120°], [0°/±45°].

Проведение математического эксперимента

Для проведения серии вычислительных экспериментов по расчету НДС ЛСА из ПКМ была построена геометрическая модель с использованием специализированных программных комплексов Simens NX и FiberSIM [15, 16], также был изготовлен прототип лопатки (рис. 1). Программа FiberSIM является надстройкой в CAD-системе NX и позволяет создавать слоистую структуру композитного изделия и генерировать развертки каждого из слоев для последующей выкладки. Геометрическая модель представляет собой многослойную конструкцию «образующими поверхностями», на базе каждого из которых выкладывается по два слоя толщиной 0,21 мм.

а	б

Рис. 1 – Лопатка спрямляющего аппарата: а – изготовленный прототип;

б – твердотельная модель

Математическая постановка решаемой задачи соответствовала теории упругости анизотропного тела.

Свойства углепластиковых слоев вдоль направления армирования принимались по результатам испытаний стандартных образцов, а для сдвиговых характеристик использовались оценочные данные из работы [18, 19]. Полный набор использованных в расчетах механических характеристик материалов приведен в табл. 1.

Таблица 1

Свойства материалов, использованные при расчете

| Материал | , ГПа | , ГПа | G12, ГПа | ν12 | , МПа | , МПа | σ11-, МПа | σ22-, МПа | τ12, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углепластик | 53,9 | 53,9 | 3,08 | 0,3 | 709,0 | 709,0 | 704,0 | 704,0 | 120,0 |
| Алюминий | 72,0 |  | 27,0 | 0,34 | 260,0 |  | 260,0 |  | 130 |

Примечание:

- предел прочности при растяжении вдоль основы;

- модуль упругости при растяжении вдоль основы;

- предел прочности при растяжении поперек основы;

- модуль упругости при растяжении поперек основы;

σ11- - предел прочности при сжатии вдоль основы;

σ22- - предел прочности при сжатии поперек основы;

τ12- предел прочности при межслоевом сдвиге;

G12 – модуль сдвига.

Отметим, что из всех рассмотренных в работе вариантов укладки для данного	материала	только	схема	[0°/±45°]	соответствует квазиизотропному случаю.

Решение поставленной задачи осуществлялось методом конечных элементов в пакете ANSYS Workbench.

В качестве граничных условий задавались поля распределения давления по поверхности пера лопатки. Данные поля получены при соответствующих аэродинамических нагрузках при частоте вращения ротора N = 3956 об/мин. Осевая Rос и окружная Rокр составляющие газодинамических сил, действующих на лопатку спрямляющего аппарата, равны 549,4 и 1305,6 Н соответственно. Поля распределенных нагрузок были представлены в виде табличных данных.

В местах крепления верхней полки к корпусу задавалось ограничение перемещений во всех направлениях. Для нижней полки задавалось ограничение перемещений по осевому и окружному направлению. Это обусловлено тем, что лопатка установлена в пазу корпуса  нижнего сектора.

Результаты численного моделирования

В ходе вычислительных экспериментов были получены результаты расчета НДС ЛСА из углепластки для рассмотренных схем армирования представленные в таблице 2.

Анализ полученных результатов показал, что в нагруженном состоянии наиболее сильное отклонение от своего первоначального состояния  имеет центральная  часть  пера лопатки. Так, максимальные перемещения в осевом направлении Uy  (ось y соответствует продольной оси двигателя) наблюдаются при схеме армирования [0°/90°] и составляют по модулю 0,5 мм. Самый низкий уровень максимальных осевых перемещений Uy наблюдается при схеме армирования [0°/±45°] и составляет 0,467 мм по модулю. Таким образом, при переходе со схемы армирования [0°/±45°] на [0°/90°] нормальные перемещения  величиваются на 6.5%.

Максимальные напряжения σz (ось z соответствуетрадиальному направлению в системе координат конструкции) реализуются в районенижней части передней кромки лопатки, в месте перехода в нижнюю полку (рис. 2). При схемах армирования [0°/90°] и [0°/±45°] наблюдаются соответственно наибольшие и наименьшие значения максимальных напряжений σz в радиальном направлении и составляют -195,66 Мпа и 185,67 МПА соответственно.

Таблица 2

Максимальные нормальные напряжения и перемещения в ЛСА из

углепластика при различных схемах армирования

| Результаты численных расчетов | [0°/90°/±45°] | [0°/90°] | [0°/60°/120°] | [0°/±45°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальные перемещения Ux, мм. | 0,253 | 0,260 | 0,251 | 0,252 |
| Нормальные перемещения Uy, мм. | -0,475 | -0,500 | -0,469 | -0,467 |
| Нормальные перемещения Uz, мм. | 0,097 | 0,098 | 0,097 | 0,097 |
| Нормальные напряжения σx, МПа. | -127,760 | -129,610 | -125,690 | -123,660 |
| Нормальные напряжения σy, МПа. | -85,400 | -88,298 | -85,927 | -82,989 |
| Нормальные напряжения σz, МПа. | -193,930 | -195,660 | 190,330 | -185,670 |

Примечание:

x – окружная координата в цилиндрической системе координат двигателя; y – осевая координата в цилиндрической системе координат двигателя;

z – радиальная координата в цилиндрической системе координат двигателя.

а	б

Рис. 2 – Поля распределения нормальных напряжений σz в нижней части передней кромки ЛСА для различных схем армирования: а) – [0°/90°], 
б) – [0°/±45°]

Таким образом, проведенные вычислительные эксперименты выявили, что наиболее приемлемой для углепластика на основе равнопрочной ткани является схема армирования [0°/±45°], т.к. при ее использовании наблюдаются самые низкие деформации и напряжения.

Сравнение максимальных напряжений (см. таблицу 2) с соответствующими пределами прочности для слоистого пакета, полученными аналитически, с учетом возможного падения свойств материала от внешних воздействий на 20%, дает следующие запасы статической прочности:

– в радиальном направлении коэффициент запаса прочности 𝑘� составляет 2,4 (расчетный предел прочности на сжатие равен 453 МПа);

– в осевом направлении коэффициент запаса прочности 𝑘� составляет 5,5 (расчетный предел прочности на сжатие равен 453 МПа);

Запас прочности для межслойного сдвига составляет 2.

Заключение

Проведенный ранее анализ технологий и  композиционных материалов, пригодных для изготовления лопатки спрямляющего аппарата авиационного двигателя, позволил выделить из широкого диапазона доступных вариантов оптимальные пути решения поставленной научно- технической задачи. Для проведения более глубокого инженерного анализа, направленного на решение проблем технологического аспекта и получения уточненных прочностных оценок, с  помощью  CAD-системы NX разработана трехмерная модель лопатки спрямляющего аппарата.

Отработка методики оценки статической прочности рассматриваемого изделия под действием аэродинамических нагрузок проводилась с помощью численного моделирования, реализованного в пакете конечно- элементного анализа ANSYS Workbench на примере  лопатки, изготовленной на основе равнопрочного тканого материала по препреговой технологии. Было рассмотрено четыре схемы армирования.

Анализ напряженно-деформированного состояния проводился с использованием эффективных характеристик. Численные расчеты подтвердили предварительные аналитические оценки эффективности использования различных материалов и схем армирования. Так, было показано, что для выбранного материала оптимальной с точки зрения прочности и жесткости изделия является квазиизотропная схема армирования.

Наиболее предпочтительной является схема армирования (0°; ±45°), которая обеспечивает наибольшую жесткость конструкции, максимальные перемещения в рабочей части лопатки не превышают 0,467 мм. Запас прочности лопатки с данной схемой армирования по напряжениям вдоль волокон составляет порядка 5,5, по межслойным напряжениям – порядка 2. Таким образом, в рабочей части лопатка из ПКМ обладает жесткостью и запасом прочности не меньше, чем алюминиевый аналог.

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического  комплекса России  на  2014–2020  годы»  по теме «Научное обоснование конструкторско-технологических решений по созданию высоконагруженных узлов перспективных авиационных двигателей, подверженных интенсивному воздействию аэродинамических факторов, из полимерных композиционных материалов на примере лопатки спрямляющего аппарата». Уникальный  идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0080.

Литература

- Гагауз Ф.М. Проблемы технологии формирования соединительных узлов конструкций летательных аппаратов из композиционных материалов // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Сборник научных трудов. ХАИ. – 2012. – № 4 (72). – С. 15–20.

- Carsten C. Aero-mechanical optimization of a structural fan outlet guide vane // Structural and multidisciplinary optimization. – 2011. – V. 44, No. 1. – pp. 125-136. doi: 10.1007/s00158-010-0617-4

- Технологии и задачи механики композиционных материалов для создания лопатки спрямляющего аппарата авиационного двигателя / Аношкин А.Н., Зуйко В.Ю., Шипунов Г.С., Третьяков А.А. // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2014. – № 4. – С. 5–44. doi: 10.15593/perm.mech/2014.4.01

- Иноземцев А.А., Нихамкин М.Ш., Сандрацкий В.Л. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок. Т.2. – М.: Машиностроение, 2008. – 368 с.

- Лозицкий Л.П. [и др.]. Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей. – М.: Воздушный транспорт, 1992.

- Спрямляющий лопаточный аппарат компрессора авиационного двигателя с приклеенными лопатками. Патент № RU 2317448 C2. Мон К.М [и др.]. Снекма Мотер, 2008.

- Gas turbine outlet guide vane mounting assembly. Patent No.: US 5074752

  - Murphy G.C., Haaser F.G., Matacia A.J. General Electric Company, 1991.

- Gas turbine vane installation. Patent No.: EP 1219785 A1. Glover S. L., Manning T. E. United Technologies Corporation, 2002.

- Gas turbine or jet engine stator vane frame. Patent No.: US 6343912 B1. Manteiga J.A., Nussbaum J.H., Noon J.L. General Electric Company, 2002.

- Machined fan exit guide vane attachment pockets for use in a gas turbine. Patent No.: US 6619917 B2. Glover S. L., Manning T. E. United Technologies Corporation, 2003.

- Outlet guide vane structure. Patent No.: US 20110192166 A1. Mulcaire T.G. Rolls-Royce Plc, 2011.

- .Спрямляющий аппарат компрессора. Патент № 50257. Лазарев М.А. ОАО "НПО Сатурн", 2005.

- .Способ пайки лопаток спрямляющего аппарата компрессора турбореактивного двигателя. Патент № RU 2290285 C2. Клемен Ж-Ф. Д. Снекма Мотер, 2006.

- Composite vane mounting. Patent No.: US 8734101 B2. McDonald S.A. et

al. General Electric Co., 2014.

- Wang Y., Soutis C., Hajdaei A., Hogg P.J. Finite element analysis of composite T-joints used in wind turbine blades // Plastics, Rubber and Composites. – 2015. – V. 44, No. 3. – pp. 87-97. doi: 10.1179/1743289814Y.0000000113

- .Аношкин А.Н., Ташкинов А.А., Грицевич А.М. Прогнозирование несущей способности композитных фланцев корпусных деталей авиадвигателей // Механика композитных материалов. – 1997. – Т.33, № 3. – С. 255-262. doi: 10.1007/s00158-010-0617-4

- .Аношкин А.Н., Ташкинов А.А. Нестационарные процессы накопления повреждений композитных фланцев при циклических нагрузках // Механика композитных материалов. – 1997. – Т. 33, № 5. – С. 449–454.

- .Аношкин А.Н., Рудаков М.В., Страумит И.С., Шустова Е.Н. Расчет НДС и оценка прочности композитного фланца стеклопластикового кожуха авиационного газотурбинного двигателя // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. – 2011. – Т. 15, № 1 (41). – С. 67-75.

- .Аношкин А.Н., Рудаков М.В., Страумит И.С., Гринев М.А. Моделирование механических испытаний образца-сегмента композитного фланца кожуха авиадвигателя // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13, № 1-2. – С. 283–289.

- .Компьютерное моделирование механического поведения композитной лопатки спрямляющего аппарата авиационного двигателя / Гринёв М.А., Аношкин А.Н., Писарев П.В., Зуйко В.Ю., Шипунов Г.С. // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2015. – № 3. – С. 38–51. doi: 10.15593/perm.mech/2015.3.04

- .Абовский Н.П., Андреев Н.П., Деруга А.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек. – М.: Наука, 1978. – 287 с.

- .Скудра А.М., Булавс Ф.Я., Роценс К.А. Ползучесть и статическая усталость армированных пластиков. Рига: Зинатне, 1971. – 238 с.

- .А.Н. Аношкин, А.А. Ташкинов. Прогнозирование несущей способности композитных фланцев корпусных деталей авиадвигателей. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 1998. – 101 с.

- .Лукина Н.Ф. Клеевые препреги на основе тканей Porcher – перспективные материалы для  деталей и агрегатов из ПКМ [Электронный ресурс] // Труды ВИАМ. – 2014. – № 6. – URL: http://viam-works.ru/ru/articles?art_id=677 (Дата обращения: 19.11.15).

- .Дж.С. Дик. Технология резины: Рецептуростроение и испытания: Пер. с англ. / Под ред. В.А. Шершнева. – СПб: Научные основы и технологии, 2010. – 620 с.

- .Хорев А.И. Теория и практика создания титановых сплавов для перспективных конструкций // Технология машиностроения. – 2007. – №12. – С. 5–13.